CIP uygulanacak numune yüksek basınçta yağ-su ( hidrolik sıvı ) geçirmeyecek

bir ambalaj ile kapatılarak bağlanır.

Cihazın kapağı saat yönünün tersine çevrilerek açılır. [ Kapağın “Oring” ile temas

yüzeyinin hasar görmemesine özel dikkat ediniz.]

Numune, basınç uygulanacak olan hazneye konulur. Yağ seviyesi “polimerik oring” in yaklaşık 5cm kadar altında olacak şekilde ayarlanır. [ Oring seviyesinde her hangi bir cisim ( ip, ambalaj parçası vs. ) olmamasına özen gösteriniz. ]

Kapat saat yönüne çevrilerek kapatılır. Sert bir cisim yardımı ile kapak iyice sıkıştırılır.

Pompa valfi saat yönünün tersine çevrilerek basınç sıfırlanır. Numune hazne kapağı açılarak alınır.

Pompa kolu ile istenilen basınç uygulanır, bu basınç seviyesinde 2-3dk beklenilir.

Hidrolik pompa valfi saat yönüne çevrilerek sıvıyı pompalayacak konuma getirilir.